ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПП «АЭРОМИР»

ОКПД2 28.99.32.190

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «ПП «АЭРОМИР»

______________ Я. А. Касьянова

«___» _____________ 2017 г.

НАДУВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 28.99.32-001-35174558-2017

(вводятся впервые)

Дата введения в действие –

«___» ____________ 2017 г.

Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНЫ:

ООО «ПП «АЭРОМИР»

город Екатеринбург, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

1.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ	3

2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	6

3.	ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	6

4.	МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	7

5.	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	8

6.	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	9

7.	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)	9

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)	10

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее технические условия (далее – ТУ) распространяются на Надувные палатки, ангары и сцены (далее – «изделия», «оборудование»), в зависимости от исполнения, предназначенные для использования в качестве складов, ремонтных боксов, гаражей, торговых и рекламных палаток, а также для проведения мероприятий, выступлений и концертов на открытых площадках.

Оборудование классифицируется в соответствии с Приложение Б.

Пример обозначения изделий при заказе и в другой документации:

«Надувная палатка" ТУ 28.99.32-001-35174558-2018»

Настоящие ТУ являются собственностью ООО «ПП «АЭРОМИР» и не могут быть частично или полностью скопированы, тиражированы или использованы без разрешения владельца.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данных технических условиях, приведен в Приложении А.

## ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно быть изготовлено и соответствовать требованиям настоящих ТУ, комплекта конструкторской документации (далее – КД) и требованиям:

- ГОСТ Р 53487-2009 Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 55515-2013 Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации.

  - Основные параметры и характеристики

    - Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями настоящих ТУ, по чертежам и эскизам, утвержденным в установленном порядке.

    - Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

    - Изделия не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок.

    - На наружной поверхности изделий не допускаются подтеки, наличие не расправляющихся (запрессованных) складок, проколы, трещины.

    - Сварной шов, применяемый исключительно с использованием материала ПВХ, должен быть равномерным по всему контуру, без пробоин. Ширину шва указывают и расстояние от края среза до шва указывают в чертеже на конкретное изделие. При отсутствии указаний ширина шва должна быть более 50 мм, расстояние от края среза до шва должно быть не более 20 мм.

    - Клеевой шов, применяемый исключительно с использованием материала ПВХ должен быть ровным, чистым, без пропусков. Ширина шва – 30-50 мм.

    - Ниточный шов, с использованием материалов из ПВХ, Дюспо, Оксфорд должен быть ровным, хорошо утянутым, в тон материала, без пропуска стежков, петлистости, пробоин и обрыва нити. Строчение производят лавсан-капроновыми нитками 65 ЛК по НД или другими нитками, сочетающимися по цвету с основным материалом. Частота строчки: 9-11 стежков на 50 мм шва, расстояние шва от края изделия должно быть 3-10 мм.

    - По показателям качества изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стойкость к горячей воде | Изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре 50±5 (С |
| 2. | Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию) | Не допускается |
| 3. | Химическая стойкость | Изделие должно быть стойким к растворам кислот и действию мыльных щелочных растворов |
| 4. | Стойкость к загрязнению | Изделие должно хорошо отмываться от загрязнений |

    - Разрывная нагрузка ниток, используемых для соединения материалов в местах, на которые действует нагрузка от посетителя, и для сборки узлов крепления, должна быть не менее 88 Н.

    - Ткани должны иметь разрывную нагрузку и сопротивление раздиранию достаточные, чтобы воспринимать нагрузки от массы посетителей, сохранять наполненное положение изделия при давлениях, указанных в инструкции по эксплуатации, обеспечивать восстановление формы после деформации под действием прикладываемой нагрузки, не оказывать вредного воздействия на здоровье посетителей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

    - Применение материалов с опасными по токсичности продуктами горения не допускается.

  - Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

    - Для производства изделия применяют следующие виды основного сырья:

- Материал ПВХ 650 гр/м2, Оксфорд 300, 600 ден со значениями полиуретановой пропитки: ПУ 1000, 2000, 3000, 4000.

- Лавсан нить;

- Стропа (материал полиэстр);

- Застежка молния;

- Бегунки;

- Металлические полукольца;

- Веревка (материал полиэстр).

    - Допускается использование основного сырья отечественного или импортного производства аналогичного назначения, не уступающего по качественным характеристикам перечисленному сырью и соответствующего по показателям безопасности.

    - Покупные изделия, приобретаемые для изготовления оборудования, в том числе изделия зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

    - Замена материалов на марки, не указанные в технической документации, допускается в установленном порядке, если эта замена не ухудшает качества изделия.

  - Маркировка

    - Каждое изделие сопровождается инструкцией по эксплуатации, содержащей:

- наименование изготовителя, товарный знак, юридический адрес;

- обозначение изделия;

- дата изготовления;

- правила эксплуатации;

- срок гарантии.

Так же в инструкцию по эксплуатации вносится другая информация, не вводящая в заблуждение потребителя.

  - Упаковка

    - Каждое изделие упаковывается в индивидуальный чехол из ПВХ или коробку из гофро-картона по НД.

    - Допускаются другие виды упаковки изделий по согласованию с потребителем.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности российских ГОСТов: ГОСТ Р 53487-2009, ГОСТ Р 55515-2013.

### Материалы, комплектующие изделия, используемые для изготовления оборудования, должны быть экологически безопасными.

### Оборудование должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340.

### Предупреждающие знаки и надписи, обеспечивающие безопасность труда и отражающие особенности эксплуатации изделия, должны быть выполнены на русском языке.

### Ремонт и замена составных частей изделия, влияющих на ее безопасность,  не допускается без согласования с заводом производителем. Мелкий ремонт изделия должен осуществляться с согласования предприятия изготовителя или в порядке, установленном в инструкции по эксплуатации или в паспорте на изделие.

## ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Общие положения

    - Правила приемки и испытаний изделия – по ГОСТ Р 53487-2009, ГОСТ Р 55515-2013.

    - Изделие должно быть подвергнуто следующим видам испытаний:

- приемосдаточным;

- периодическим;

- типовым;

  - Приемосдаточным испытаниям подвергают каждое изделие перед его упаковкой в транспортную тару. Контролируются показатели внешнего вида.

  - Периодическим испытаниям подвергается одно изделие один раз в 12 мес. на соответствие всем требованиям настоящего ТУ.

  - Типовым испытаниям подвергается одно изделие при постановке на производство или изменении материала, из которого изготовлено изделие.

  - Периодические и типовые испытания допускается производить на контрольном образце, изготовленном по технологии и из материалов, применяемых при изготовлении изделия, изделия размером 250±50 х 250±50мм.

## МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Общие положения

    - Перед проведением испытаний изделия должны быть подготовлены к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.

    - Испытания следует проводить при следующих условиях, если не установлены иные значения на конкретные виды испытаний:

- температура окружающего воздуха (25±10) °С;

- относительная влажность воздуха (60±15) % при температуре 25 °С;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа.

    - В процессе испытаний запрещается осуществлять дополнительную настройку и замену съемных составных частей, если это не оговорено в руководстве по эксплуатации или не регламентировано методикой проведения испытаний.

  - Внешний вид проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

    - Контроль линейных размеров производят штангенциркулем по ГОСТ 166-89 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерений.

    - Стойкость к горячей воде проверяют путем погружения в нее контрольного образца изделия. После выдержки в течении 10-15 мин. изделие вынимают, охлаждают и насухо протирают.

После испытания изделие должно оставаться без видимых изменений, а вода не должна окрашиваться.

    - Миграцию красителя проверяют пятикратной протиркой изделия белой хлопчатобумажной тканью по ГОСТ 4644-75 или ватным тампоном по ГОСТ 5679-91, предварительно смоченном водой температурой 30-40 0С.

Для контроля изделий, окрашенных в белый цвет, применяют хлопчатобумажную ткань черного цвета.

По окончанию протирки на ткани или тампоне не должно оставаться следов красителя.

  - Химическая стойкость.

    - Химическую стойкость проверяют погружением изделия в 1% раствор уксусной кислоты по ГОСТ 61-75, предварительно нагретый до температуры 40±5 0С, на 10 минут. При этом не должна измениться окраска изделий, а раствор должен оставаться бесцветным, прозрачным, без осадка.

Для приготовления раствора взвешивают 1,00 г. уксусной кислоты, записывая результат взвешивания до второго десятичного знака, навеску помещают в стакан, затем в стакан наливают 99 мл. дисятилированной воды и растворяют навеску.

    - Определение стойкости к мыльно-щелочным растворам проводят в 2% мыльно-щелочном растворе (сода кальцинированная по ГОСТ 5100-85, мыло туалетное по ГОСТ 28546-2002). Изделие выдерживают в растворе температурой 40±5 0С в течении 10 мин., затем вынимают из раствора, промывают холодной водой и протирают насухо. По окончании выдержки изделие не должно набухать и деформироваться, а раствор – окрашиваться.

Для приготовления раствора взвешивают 1,00 г. кальцинированной соды и 1,00 г. предварительно размельченного туалетного мыла, результат взвешивания записывают до второго десятичного знака. Навески помещают в стакан, затем в стакан приливают 98 мл. дистиллированной воды, подогретой до температуры около 40 0С, и растворяют навеску.

  - Определение стойкости к загрязнению.

Поверхность изделия обрабатывают горячим мыльным раствором и вытирают насухо. Затем на обработанную поверхность наносят 5 г. вещества – загрязнителя (земля с водой). После выдержки в течении 2-3 часов испытуемую поверхность моют горячим мыльным раствором, насухо протирают и рассматривают при дневном освещении.

На поверхности не должно быть никаких изменений.

  - Проверка на соответствие требованиям безопасности

    - Методы проведения испытаний на соответствие требованиям безопасности – по ГОСТ Р 53487-2009, ГОСТ Р 55515-2013.

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

  - Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - Изделия хранят в закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 25°С и относительной влажности от 40 до 60% на расстоянии не менее 1м от нагревательных или отопительных приборов в упаковке изготовителя. Изделия должны быть защищены от воздействия прямого солнечного света.

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Эксплуатация изделия должна производиться строго в соответствии с паспортом на это изделие.

# ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих ТУ.

  - Гарантийный срок, установленный на изделия - 12 месяцев со дня реализации через розничную торговую сеть или передачи потребителю, но не более 5 лет с даты изготовления. Гарантия распространяется на швы изделия и вентилятор.

  - Срок службы изделий – 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в технических условиях.

| Номер документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ Р 50460-92 | Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования |
| ГОСТ Р 53487-2009 | Безопасность аттракционов. Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. Методы испытаний |
| ГОСТ Р 55515-2013 | Оборудование надувное игровое. Требования безопасности при эксплуатации |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)

Перечень изделий:

| № п/п | Наименование изделия |
| --- | --- |
| 01 | Надувная палатка (пневмопалатка) |
| 02 | Надувной ангар (пневмоангар, пневмоконструкция ) |
| 03 | Надувная сцена (сценический навес, пневмосцена) |
| 04 |  |
| 05 |  |
| 06 |  |
| 07 |  |
| 08 |  |
| 09 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 |  |
| 31 |  |
| 32 |  |
| 33 |  |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Номера листов (страниц) | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | Входящий № сопроводи тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |